|  | Metrikus ISO finommenet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D Øxp mm D1 min. mm D1 max. mm ajánlott furat mm M 2x0,25 1,729 1,774 1,75 M 2,2x0,25 1,929 1,974 1,95 M 2,3x0,25 1,986 2,071 2,05 M 2,5x0,35 2,121 2,221 2,15 M 3x0,35 2,621 2,721 2,65 M 3,5x0,35 3,121 3,221 3,15 M 4x0,35 3,621 3,721 3,65 M 4x0,5 3,459 3,599 3,5 M 4,5x0,5 3,959 4,099 4 M 5x0,5 4,459 4,599 4,5 M 6x0,5 5,459 5,599 5,5 M 6x0,75 5,188 5,378 5,2 M 8x0,75 7,188 7,378 7,2 M 8x1 6,917 7,153 7 M 10x0,75 9,188 9,378 9,2 M 10x1 8,917 9,153 9 M 10x1,25 8,647 8,912 8,8 M 12x1 10,917 11,153 11 M 12x1,5 10,376 10,676 10,5 M 14x1,25 12,647 12,912 12,8 M 16x1 14,917 15,153 15 M 16x1,5 14,376 14,676 14,5 M 20x1 18,917 19,153 19 M 20x1,5 18,376 18,676 18,5 M 20x2 17,835 18,21 18 M 24x1,5 22,367 22,676 22,5 M 30x2 37,835 28,21 28 M 36x1,5 34,376 34,676 34,5 M 36x3 32,752 33,252 33 M 42x2 39,835 40,21 40 M 48x1,5 46,376 46,676 46,5 M 48x3 44,752 45,252 45 M 48x4 43,67 44,27 44 M 56x1,5 54,376 54,676 54,5 M 56x2 53,835 54,21 54 M 56x3 52,752 53,252 53 M 56x4 51,67 52,27 52 M 64x3 60,752 61,252 61 M 64x4 59,67 60,27 60 M 72x4 67,67 68,27 68 M 80x6 73,505 74,305 74 M 95x6 88,505 89,305 89 M 110x6 103,505 104,305 104 |  |