Szénkefe anyagok műszaki paraméterei

Minőségi jel Fajlagos ellenálás [µΩm] Átmeneti feszültségesés kefepáronként [V] Súrlódási tényező [μ] Áramsűrűség [A/cm2] Kerületi sebesség [m/s] Keménység Shore° Sűrűség [kg/dm3] Ajánlott kefenyomás [kN/m2] Keménygrafit és széngrafit minőségek K 45 2,0 0,17 7 15 60 1,55 18 SzK 35 2,0 0,17 6 30 55 1,57 18 Műgyantakötésű grafitminőségek PG 10 130 3,5 0,22 5 40 15 1,85 21 PG 16 200 3,7 0,08 5 40 16 1,75 32 PG 20 250 4,0 0,05 3 35 20 1,65 21 PG 50 630 5,0 0,2 2,5 35 30 1,6 25 PG 200 1500 - - - - 25 1,7 20 Elektrografit minőségek EG 9 9 2,5 0,12 10 60 30 1,75 18 EG 15 15 2,0 0,12 11 40 40 1,72 18 EG 20 20 3,0 0,12 10 35 40 1,72 18 EG 29 29 3,2 0,08 10 50 50 1,65 18 EG 36 36 3,5 0,08 10 50 55 1,68 18 EG 50 50 3,5 0,08 12 50 55 1,68 21 Fémgrafit minőségek 25 B 8 1,2 0,12 12 25 81* 2,3 18 50 B 1,5 1,0 0,12 15 30 82* 2,95 21 60 B 2,5 1,2 0,1 12 40 85* 2,8 21 60 BS 3,5 1,2 0,1 12 40 95** 2,85 21 70 B 0,3 1,0 0,1 15 30 85* 3,9 18 72 B 0,3 1,0 0,08 14 34 75* 4,1 18 78 B 0,15 0,8 0,15 20 38 80* 4,65 21 85 B 0,06 0,6 0,15 25 30 65* 5,3 21 89 B 0,06 0,5 0,11 25 35 70* 5,75 18 89 BS 0,06 0,5 0,11 25 35 90* 5,7 18 95 B 0,03 0,3 0,09 25 30 95* 6,75 18 Ezüstgrafit minőségek 60 E 0,35 80* 3,6 70 E 0,15 88* 5,0 90 E 0,12 75* 7,0

A feltüntetett adatok középértékek! * - HRB 5/30 ** - HRB 5/62,5