| Type | Conductor materials | Range °C continuous | Output µV/°C |
| --- | --- | --- | --- |
| E | chromel/constantan | 0~1000 | 56 |
| J | iron/constantan | 0~700 | 52 |
| K | chromel/alumel | 0~1100 | 40 |
| N | nicrosil/nisil | 0~1100 | 38 |
| R | platinum/PtRh13% | 0~1600 | 10 |
| S | platinum/PtRh10% | 0~1600 | 10 |
| T | copper/constantan | -185~300 | 38 |